TECHNICKÝ LIST

MORAVSKÝ GRANIT

Specifikace

Dlažební bloky a desky jsou průmyslově vyráběny z prostého betonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou obsaženy modifikační přísady pro zlepšení vlastností betonu.

Výroba a kontrola betonové dlažby je prováděna dle ČSN EN 1338 a 1339.

Typy

Dlažební kameny MORAVSKÝ GRANIT je skladebná dlažba tvořena třemi velikostně odlišnými kameny. Výška dlažebních kamenů je 80 mm.  Dlažba je k dostání ve více barevných provedení.

| Název | Skladebné rozměry [mm] |  |  | hmotnost [kg/m2] | vrstev na paletě | m2 na paletě |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | Š | V |  |  |  |
| GRM |  |  |  | 183 | 8 | 7,74 |
| Kámen 1 (4krát) | 450 | 300 | 80 |  |  |  |
| Kámen 2 (2krát) | 300 | 300 | 80 |  |  |  |
| Kámen 3 (4krát) | 300 | 200 | 80 |  |  |  |

Použití

Dvouvrstvé dlažební prvky tloušťky 8,0 cm jsou vhodné pro venkovní pochůzné dopravní plochy a pojížděné dopravní plochy. Dlažba je odolná proti střídavému působení mrazu při nasycení vodou s rozmrazovacími prostředky.

Materiál

Dlažba je vyráběna z betonu třídy C40/50 se stupněm odolnosti vlivu prostředí XF4.

Tolerance rozměrů

| Dovolené odchylky pravoúhlých rozměrů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jmenovité rozměry [mm] | Přístupné odchylky |  |  |
|  |  | Délka | Šířka | Výška |
| Bloky | < 100 | ± 2 | ± 2 | ± 3 |
|  | > 100 | ± 3 | ± 3 | ± 4 |
| Desky | ≤ 600 | ± 2 | ± 2 | ± 3 |
|  | > 600 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Rozdíl mezi jakýmkoliv měřením tloušťky musí být ± 3 mm |  |  |  |  |

| Odchylky od rovinnosti a zakřivení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Délka měrky mm | Max. vypouklost mm | Max. vydutost mm |
| Bloky | 300 | 1,5 | 1,0 |
|  | 400 | 2,0 | 1,5 |
| Desky | 300 | 1,5 | 1,0 |
|  | 400 | 2,0 | 1,5 |
|  | 500 | 2,5 | 1,5 |
|  | 800 | 4,0 | 2,5 |

Manipulace a skladování

S prvky se manipuluje pomocí paletovacích kleští výrobní linky nebo vysokozdvižným manipulačním vozíkem.

Na stavbě se s dílci manipuluje pomocí vysokozdvižného vozíku nebo ručně.

Betonové dlažební dílce se skladují na skládkách s rovným, zpevněným a odvodněným podložím maximálně ve třech vrstvách palet na sobě.

Doprava

Betonové dlažební dílce se dopravují max. v jedné vrstvě palet, které musí být zajištěny proti pohybu. Nakládání a zabezpečování betonových dílců při silniční a železniční přepravě se dále řídí platnými předpisy pro silniční a železniční dopravu.

Pokládka dlažby

Pokládka dlažby je popsána v dokumentu Montážní návod – Betonové dlažební prvky, který je ke stažení na internetových stránkách www.prefa.cz.